## Slide 1: Давид Каран IV-10
Теме:
1.2 Termini I definicije
4.8 Kritički pregled metoda IBR
Стр. 3-6

## Slide 2: Дефекти у металима и полупроизводима по пореклу настанка
Дефекти се разликују по величини, локацији и природи настанка, у зависности од процеса производње:
Топљење и ливење (Празнине, поре, микропорозност, укључци, ликвација, прслине услед скупљања, "хладни преклопи“)
Пластична прерада (Унутрашње/површинске прслине, раслојавање, дефекти при извлачењу, сузе, укључци, превaљаност, мехури)

## Slide 3: Пластична деформација метала

## Slide 4
Механичка обрада (Брушење, прслине, огорине)
Заваривање, лемљење, лепљење (Недостатак уваривања, прслине, суви спојеви, губитак адхезије)
Складиштење и руковање (Корозиона оштећења, заморне прслине, термички замор, пузање)

## Slide 5: Механичка обрада метала

## Slide 6
Сваки процес производње оставља свој "потпис" дефекта — то директно диктира коју NDT методу треба применити и где (структура vs. турбомотор).

## Slide 7: Карактеристична величина дефекта
Сваки дефект има мерљиву карактеристичну величину, специфичну за методу:
Радиографија / електромагнетно → однос дубине дефекта према дебљини метала (бездимензионо)
Ултразвук → еквивалентна површина дефекта (mm²) или коефицијент осетљивости (бездимензионо)
За исти тип дефекта, вредност варира у различитим опсезима услед бројних фактора
Општа осетљивост детектора = минимална величина дефекта коју уређај може открити при задатом подешавању
Иста калибрација може дати различиту осетљивост на различитим материјалима

## Slide 8: Поузданост система "уређај–оператер"
Поузданост = способност одржавања свих параметара унутар задатих граница, кроз рад, одржавање, репарацију, складиштење и транспорт
Поузданост уређаја расте кроз систематску верификацију и уградњу самоконтролних система
Поузданост оператера расте кроз самопровере у процедурама и инспекторску контролу
Систем "уређај–оператер" заједно чини критеријум поузданости:
Лоша опрема → отежава рад оператера
Лош рад оператера → убрзава хабање опреме
Кључан закључак: укупна поузданост није прост производ поузданости уређаја и поузданости оператера — реч је о међузависном систему

## Slide 9: Методе испитивања без разарања
Оптичка
Радиографска
Магнетна
Пенетранти
Вртложне струје
Акустична

## Slide 10: Оптичка

## Slide 11: Радиографска

## Slide 12: Магнетна

## Slide 13: Пенетранти

## Slide 14: Вртложне струје

## Slide 15: Акустична

## Slide 16
У табели дати су типови дефеката и препоручене методе испитивања без разарања за њихову детекцију и дијагностику. Могућност откривања сваког типа дефекта оцењена је скалом 1 до 5.

## Slide 17
Tip defekta | Metoda ispitivanja bez razaranja |  |  |  |  | 
 | Optička | Radiografska | Magnetna | Penetranti | Vrtložne struje | Akustična
Nemetalni uključci, troska, topitelj | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4
Otvori | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
Linija šava i vlaknaste prsline | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0
Grubozrna zona u blizini šava | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4
Prevaljanost | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3
Ostaci peska | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3

## Slide 22: Питања
Зашто исти уређај за испитивање, са истом калибрацијом, може показати различиту осетљивост?
Наведи пример дефекта који настаје при складиштењу и руковању материјалом.